2026年六安市危险化学品包装物产品质量

监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取样品数量及技术参数见表1、表2。

表1 样品数量

| 序号 | 产品种类 |  |  | 抽样数量 | 检验数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险品包装用塑料桶（罐） | 闭口桶（罐） |  | 12个 | 6个 | 6个 |
| 2 | 钢提桶 |  |  | 12个 | 6个 | 6个 |
| 3 | 钢桶 |  | 闭口钢桶 | 12个 | 6个 | 6个 |
| 4 | 瓦楞纸箱 |  |  | 20只 | 10只 | 10只 |
| 5 | 塑料编织袋 |  |  | 20条 | 10条 | 10条 |

表2 技术参数

| 序号 | 产品种类 | 产品名称 | 应提供的其他产品信息 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料包装 | 危险品包装用塑料桶（罐） | 盛装危险货物的类别（Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类） |
|  |  | 塑料编织袋 | 型号（LA型、TA型、A型、B型、C型）允许装载质量 |
| 2 | 金属桶 | 钢提桶 | 危险品包装级别（Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级） |
|  |  | 钢桶 | 级别（Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级） |
| 3 | 纸容器 | 瓦楞纸箱 | 内装物质量、堆码层数（如无明示需提供） |

2  检验依据

表3 危险品包装用塑料桶（罐）检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验a | GB/T 17344-1998 |
| 2 | 液压试验a | GB 18191-2008 GB 19160-2008 |
| 备注 | a闭口桶（罐）做此项检验。 |  |

表4 钢提桶检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气密性能 | GB/T 17344-1998 |
| 2 | 耐液压性 | GB/T 13252-2008 |

表5 钢桶检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB/T 325.1-2018 |
| 2 | 气密试验a | GB/T 17344-1998 |
| 3 | 液压试验a | GB/T 325.1-2018 |
| 备注 | a闭口钢桶做此项检验。 |  |

表6 瓦楞纸箱检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纸板厚度 | GB/T 6547-1998 |
| 2 | 耐破强度 | GB/T 6545-1998 |
| 3 | 边压强度 | GB/T 6546-2021 |
| 4 | 粘合强度 | GB/T 6544-2008 GB/T 6548-2011 |

表7塑料编织袋检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸负荷 | GB/T 8946-2013 |
| 2 | 剥离力a | GB/T 8946-2013 |
| 备注 | a涂膜袋和复膜袋做此项检验。 |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3  判定规则

3.1  依据标准

GB 18191-2008 包装容器 危险品包装用塑料桶

GB 19160-2008 包装容器 危险品包装用塑料罐

GB/T 13252-2008 包装容器 钢提桶

GB/T 325.1-2018 包装容器 钢桶 第1部分:通用技术要求

GB/T 6543-2025 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB/T 6543-2008 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB/T 8946-2013 塑料编织袋通用技术要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2  判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4  附则

本细则由安徽省产品质量监督检验研究院编制，六安市市场监督管理局管理。