2026年六安市建筑保温材料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

对于绝热用聚苯乙烯泡沫塑料，抽样样品尺寸和数量见表1。

表1 绝热用聚苯乙烯泡沫塑料抽样样品尺寸和数量

| 序号 | 产品名称 | 燃烧性能等级 | 每批次抽样样品尺寸 | 每批次抽样样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | B1级或B2(D)级 | 随机抽取长度不小于900mm，宽度不小于500mm，厚度不小于50mm的产品。 | 在同一批次产品中抽取样品不少于30m2，其中至少15m2作为检验样品，15m2作为备用样品。 |
| 2 |  | B2（E）级 |  | 同一批次产品中抽取样品不少于10m2，其中至少5m2为检验样品，5m2为备用样品。 |
| 3 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 | B1级或B2(D)级 | 随机抽取长度不小于900mm，宽度不小于500mm的产品。 | 在同一批次产品中抽取样品不少于30m2，其中至少15m2作为检验样品，15m2作为备用样品。 |
| 4 |  | B2（E）级 |  | 同一批次产品中抽取样品不少于10m2，其中至少5m2为检验样品，5m2为备用样品。 |

对于其他平板状建筑保温材料产品，抽样数量见表2。

表2 其他平板状建筑保温材料抽样样品尺寸和数量

| 序号 | 燃烧性能等级 | 每批次抽样样品数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A（A1）级 | 同一批次产品中抽取样品不少于6m2，其中至少有3m2作为检验样品，3m2作为备用样品； |
| 2 | A（A2）级 | 同一批次产品中抽取样品不少于30m2，其中至少有15m2作为检验样品，15m2作为备用样品； |
| 3 | B1级 | 同一批次产品中抽取样品不少于30m2，其中至少有15m2作为检验样品，15m2作为备用样品； |
| 4 | B2（D）级 | 同一批次产品中抽取样品不少于30m2，其中至少有15m2作为检验样品，15m2作为备用样品； |
| 5 | B2（E）级 | 同一批次产品中抽取样品不少于10m2，其中至少有5m2作为检验样品，5m2作为备用样品。 |

对于保温装饰板样品，在同一批次产品中抽取样品不少于6m2，且不少于12块，其中至少有3m2且不少于6块作为检验样品，3m2且不少于6块作为备用样品。保温装饰板的保温材料根据明示的燃烧性能等级抽取相应数量的检验样品和备用样品。

对于建筑保温砂浆样品，在同一批次产品中抽取样品，若有独立包装，取不少于2个最小独立包装，总量不少于40kg的样品，每份样品不少于20kg，其中一份作为检验样品，一份作为备用样品；在贮罐、大桶或其他较大容器中取样，搅拌均匀，分两份盛装在铁桶或塑料桶中，每份样品不少于20kg，其中一份作为检验样品，一份作为备用样品。

2 检验依据

表3 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统：模塑聚苯板 GB/T 29906-2013

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导热系数 | GB/T 29906-2013 GB/T 10801.1-2021 GB/T 10801.1-2025 GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 |
| 2 | 表观密度 | GB/T 29906-2013 GB/T 10801.1-2021 GB/T 10801.1-2025 GB/T 6343-2009 |
| 3 | 垂直于板面方向的抗拉强度 | GB/T 29906-2013 |
| 4 | 燃烧性能等级 | GB 8624-2012 GB/T 20284-2006 GB/T 8626-2007 GB/T 2406.2-2009 |

表4 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 GB/T 10801.1-2021

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压缩强度 | GB/T 10801.1-2021 GB/T 8813-2020 |
| 2 | 表观密度偏差 | GB/T 10801.1-2021 GB /T 6343-2009 |
| 3 | 导热系数（平均温度25℃） | GB/T 10801.1-2021 GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 |
| 4 | 燃烧性能 | GB 8624-2012 GB/T 20284-2006 GB/T 11785-2005 GB/T 8626-2007 GB/T 2406.2-2009 |

表5 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 GB/T 10801.1-2025

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压缩性能 | GB/T 10801.1-2025 GB/T 8813-2020 |
| 2 | 表观密度偏差 | GB/T 10801.1-2025 GB /T 6343-2009 |
| 3 | 导热系数平均温度（25±2）℃ | GB/T 10801.1-2025 GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 |
| 4 | 燃烧性能 | GB 8624-2012 GB/T 20284-2006 GB/T 11785-2005 GB/T 8626-2007 GB/T 2406.2-2009 |

表6 建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料 JC/T 2441-2018

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表观密度 | JC/T 2441-2018 GB/T 6343-2009 |
| 2 | 压缩强度 | JC/T 2441-2018 GB/T 8813-2008 |
| 3 | 垂直于表面抗拉强度 | JC/T 2441-2018 GB/T 30804-2014 |
| 4 | 导热系数［平均温度（25±2）℃］ | JC/T 2441-2018 GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 |
| 5 | 燃烧性能等级 | GB 8624-2012 GB/T 20284-2006 GB/T 11785-2005 GB/T 8626-2007 GB/T 2406.2-2009 |

表7 保温板外墙外保温系统：石墨模塑聚苯板 DB34/T3826-2021

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导热系数（平均温度25℃） | DB34/T3826-2021 GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 |
| 2 | 表观密度 | DB34/T3826-2021 GB/T 6343-2009 |
| 3 | 压缩强度 | DB34/T3826-2021 GB/T 8813-2020 |
| 4 | 垂直于板面方向的抗拉强度 | DB34/T3826-2021 GB/T 29906-2013 |
| 5 | 燃烧性能等级 | GB 8624-2012 GB/T 20284-2006 GB/T 8626-2007 GB/T 2406.2-2009 |

表8 建筑保温用挤塑聚苯板（XPS）系统材料：挤塑聚苯板（XPS板） GB/T 30595-2024

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导热系数（25℃） | GB/T 30595-2024 GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 |
| 2 | 垂直于板面方向的抗拉强度 | GB/T 30595-2024 |
| 3 | 压缩强度 | GB/T 30595-2024 GB/T 8813-2020 |
| 4 | 氧指数 | GB/T 2406.2-2009 |
| 5 | 燃烧性能等级 | GB 8624-2012 GB/T 20284-2006 GB/T 8626-2007 GB/T 11785-2005 |

表9 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 GB/T 10801.2-2018

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩强度 |  | GB/T 10801.2-2018 GB/T 8813-2008 |
| 2 | 导热系数 | 平均温度10℃ | GB/T 10801.2-2018 GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 |
|  |  | 平均温度25℃ |  |
| 3 | 燃烧性能 |  | GB 8624-2012 GB/T 20284-2006 GB/T 11785-2005 GB/T 8626-2007 |

表10 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 GB/T 10801.2-2025

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩强度 |  | GB/T 10801.2-2025 GB/T 8813-2020 |
| 2 | 导热系数 | 平均温度10℃ | GB/T 10801.2-2025 GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 |
|  |  | 平均温度25℃ |  |
| 3 | 燃烧性能 |  | GB 8624-2012 GB/T 20284-2006 GB/T 11785-2005 GB/T 8626-2007 |

表11 绝热用岩棉板 GB/T 11835-2016

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度单值允许偏差 | GB/T 11835-2016 GB/T 5480-2017 |
| 2 | 导热系数 | GB/T 11835-2016 GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 |
| 3 | 热荷重收缩温度 | GB/T 11835-2016 |
| 4 | 燃烧性能 | GB 8624-2012 GB/T 5464-2010 GB/T 14402-2007 GB/T 20284-2006 |

表12 建筑用岩棉绝热制品 GB/T 19686-2015

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度允许偏差 | GB/T 19686-2015 GB/T 5480-2017 |
| 2 | 导热系数（平均温度25℃） | GB/T 19686-2015 GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 |
| 3 | 憎水率 | GB/T 19686-2015 GB/T 10299-2011 |
| 4 | 燃烧性能 | GB 8624-2012 GB/T 5464-2010 GB/T 14402-2007 GB/T 20284-2006 |
| 5 | 压缩强度 | GB/T 19686-2015 GB/T 13480-2014 |
| 6 | 垂直于表面的抗拉强度 | GB/T 19686-2015 GB/T 30804-2014 |
| 注：1、屋面和地板填充用、幕墙用、钢结构和内保温用岩棉板制品不测压缩强度项目； 2、屋面和地板用、幕墙用、钢结构和内保温用岩棉板制品不测垂直于表面的抗拉强度项目； |  |  |

表13 建筑外墙外保温用岩棉制品 GB/T 25975-2018

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度允许偏差 | GB/T 25975-2018 GB/T 5480-2017 |
| 2 | 憎水率 | GB/T 25975-2018 GB/T 10299-2011 |
| 3 | 导热系数 | GB/T 25975-2018 GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 |
| 4 | 垂直于表面的抗拉强度 | GB/T 25975-2018 GB/T 30804-2014 |
| 5 | 压缩强度 | GB/T 25975-2018 GB/T 13480-2014 |
| 6 | 燃烧性能 | GB 8624-2012 GB/T 5464-2010 GB/T 14402-2007 |

表14 保温板外墙外保温系统：岩棉条和岩棉板 DB34/T3826-2021

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | DB34/T3826-2021 GB/T 5480-2017 |
| 2 | 导热系数 | DB34/T3826-2021 GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 |
| 3 | 压缩强度 | DB34/T3826-2021 GB/T 13480-2014 |
| 4 | 垂直于板面方向的抗拉强度 | DB34/T3826-2021 GB/T 30804-2014 |
| 5 | 憎水率 | DB34/T3826-2021 GB/T 10299-2011 |
| 6 | 燃烧性能 | GB 8624-2012 GB/T 5464-2010 GB/T 14402-2007 |

表15 绝热用玻璃棉板 GB/T 13350-2017

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度允许偏差 | GB/T 13350-2017 GB/T 5480-2017 |
| 2 | 含水率 | GB/T 13350-2017 GB/T 20313-2006 |
| 3 | 导热系数 | GB/T 13350-2017 GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 |
| 4 | 热荷重收缩温度 | GB/T 13350-2017 GB/T 5480-2017 |
| 5 | 燃烧性能等级 | GB 8624-2012 GB/T 5464-2010 GB/T 14402-2007 GB/T 20284-2006 |

表16 建筑绝热用玻璃棉板 GB/T 17795-2019

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度允许偏差 | GB/T 17795-2019 GB/T 5480-2017 |
| 2 | 含水率 | GB/T 17795-2019 GB/T 20313-2006 |
| 3 | 质量吸湿率 | GB/T 17795-2019 GB/T 5480-2017 |
| 4 | 导热系数 | GB/T 17795-2019 GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 |
| 5 | 燃烧性能等级 | GB 8624-2012 GB/T 5464-2010 GB/T 14402-2007 GB/T 20284-2006 GB/T 8626-2007 |

表17 保温板外墙外保温系统：石墨匀质保温板 DB34/T 3826-2021

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 干表观密度 | DB34/T 3826-2021 GB/T 5486-2008 |
| 2 | 抗压强度 | DB34/T 3826-2021 GB/T 5486-2008 |
| 3 | 体积吸水率 | DB34/T 3826-2021 GB/T 5486-2008 |
| 4 | 垂直于板面方向的抗拉强度 | DB34/T 3826-2021 JG/T 536-2017 |
| 5 | 导热系数 | DB34/T 3826-2021 GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 |
| 6 | 软化系数 | DB34/T 3826-2021 JG/T 536-2017 |
| 7 | 燃烧性能 | GB 8624-2012 GB/T 5464-2010 GB/T 14402-2007 GB/T 20284-2006 |

表18 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 JG/T 536-2017

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | JG/T 536-2017 GB/T 6343-2009 GB/T 5486-2008 |
| 2 | 导热系数 | JG/T 536-2017 GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 |
| 3 | 垂直于板面方向的抗拉强度 | JG/T 536-2017 |
| 4 | 压缩强度/抗压强度 | JG/T 536-2017 GB/T 8813-2020 GB/T 5486-2008 |
| 5 | 体积吸水率 | JG/T 536-2017 GB/T 8810-2005 GB/T 5486-2008 |
| 6 | 燃烧性能等级 | GB 8624-2012 GB/T 5464-2010 GB/T 14402-2007 GB/T 20284-2006 GB/T 8626-2007 |

表19 保温装饰板外墙外保温系统：保温装饰板 JG/T 287-2013

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位面积质量 | JG/T 287-2013 |
| 2 | 拉伸粘结强度（原强度） | JG/T 287-2013 |
| 3 | 抗冲击性 | JG/T 287-2013 |
| 4 | 保温材料燃烧性能分级 | JG/T 287-2013 GB 8624-2012 GB/T 14402-2007 GB/T 5464-2010 GB/T 20284-2006 GB/T 8626-2007 |
| 5 | 保温材料导热系数 | JG/T 287-2013 GB/T 10294-2008 GB/T10295-2008 |
| 备注：填写好保温材料燃烧性能分级，同时根据GB8624-2012标准分级要求选择相应的检测方法进行检验。 |  |  |

表20 保温装饰板外墙外保温系统应用技术规程：保温装饰板 DB34/T 5080-2018

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单位面积质量 | DB34/T 5080-2018 JG/T 287-2013 |
| 2 | 拉伸粘结强度（原强度） | DB34/T 5080-2018 JG/T 287-2013 |
| 3 | 抗冲击性 | DB34/T 5080-2018 JG/T 287-2013 |
| 4 | 保温芯板燃烧性能分级 | DB34/T 5080-2018 GB 8624-2012 GB/T 14402-2007 GB/T 5464-2010 GB/T 20284-2006 GB/T 8626-2007 |
| 5 | 保温芯板导热系数 | DB34/T 5080-2018 GB/T 10294-2008 GB/T10295-2008 |
| 备注：填写好保温材料燃烧性能分级，同时根据GB8624-2012标准分级要求选择相应的检测方法进行检验。 |  |  |

表21 建筑保温砂浆 GB/T 20473-2021

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 干密度 | GB/T 20473-2021 |
| 2 | 抗压强度 | GB/T 20473-2021 GB/T 5486-2010 |
| 3 | 导热系数 | GB/T 20473-2021 GB/T 10294-2008 GB/T 10295-2008 |
| 4 | 拉伸粘结强度 | GB/T 20473-2021 |
| 5 | 燃烧性能 | GB 8624-2012 GB/T 5464-2010 GB/T 14402-2007 GB/T 20284-2006 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 29906-2013     模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料

GB/T 10801.1-2021   绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)

GB/T 10801.1-2025   绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)

JC/T 2441-2018       建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料板

DB34/T3826-2021     保温板外墙外保温工程技术标准

GB/T 30595-2024     建筑保温用挤塑聚苯板（XPS）系统材料

GB/T 10801.2-2018    绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)

GB/T 10801.2-2025    绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)

GB/T 11835-2016     绝热用岩棉、矿渣棉及其制品

GB/T 19686-2015     建筑用岩棉绝热制品

GB/T 25975-2018     建筑外墙外保温用岩棉制品

GB/T 13350-2017     绝热用玻璃棉及其制品

GB/T 17795-2019     建筑绝热用玻璃棉制品

JG/T 536-2017        热固复合聚苯乙烯泡沫保温板

JG/T 287-2013        保温装饰板外墙外保温系统材料

DB34/T 5080-2018    保温装饰外墙外保温系统应用技术规程

GB/T 20473-2021     建筑保温砂浆

GB8624-2012        建筑材料及制品燃烧性能分级

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则由六安市市场监督管理局管理。