2026年六安市建筑用玻璃产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

根据本细则规定的检验要求，抽样数量见表1。

表1  抽样数量

| 产品种类 | 抽样数量 |
| --- | --- |
| 钢化玻璃 | 46块（1930mm×864mm（检4块、备4块）、610mm×610mm（检12块、备6块）、300 mm×300 mm（检8块、备4块）、面积不小于0.5m2（检4块、备4块） |
| 夹层玻璃 | 52块（1930mm×864mm（检12块、备4块）、610mm×610mm（检12块、备6块）、300mm×300 mm（检6块、备3块）、300mm×76 mm（检6块、备3块） |
| 中空玻璃 | 34块（510mm×360mm 17块检验样,17块备样） |
| 防火玻璃 | 2块（1200mm×700mm 1块检验样,1块备样) |

2检验依据

表2  钢化玻璃

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厚度偏差 | GB 15763.2-2005 GB/T 15763.2-2025 |
| 2 | 碎片状态 | GB 15763.2-2005 GB/T 15763.2-2025 |
| 3 | 耐热冲击性能 | GB 15763.2-2005 GB/T 15763.2-2025 |
| 4 | 霰弹袋冲击性能 | GB 15763.2-2005 GB/T 15763.2-2025 |
| 5 | 抗冲击性 | GB 15763.2-2005 GB/T 15763.2-2025 |

表3  夹层玻璃

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厚度偏差 | GB 15763.3-2009 GB/T 15763.3-2025 |
| 2 | 耐热性 | GB 15763.3-2009 GB/T 15763.3-2025 |
| 3 | 耐辐照性 | GB 15763.3-2009 GB/T 15763.3-2025 |
| 4 | 落球冲击剥离性能 | GB 15763.3-2009 GB/T 15763.3-2025 |
| 5 | 霰弹袋冲击性能 | GB 15763.3-2009 GB/T 15763.3-2025 |

表4  中空玻璃

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中空玻璃厚度 | GB/T 11944-2012 GB/T 11944-2025 |
| 2 | 外观 | GB/T 11944-2012 GB/T 11944-2025 |
| 3 | 耐紫外线辐照性能 | GB/T 11944-2012 GB/T 11944-2025 |
| 4 | 露点 | GB/T 11944-2012 GB/T 11944-2025 |

表5  防火玻璃

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐火性能 | GB 15763.1-2009 GB/T 15763.1-2025 GB/T 12513-2006 GB/T 12513-2026 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3  判定规则

3.1依据标准

GB 15763.2-2005 建筑用安全玻璃  第2部分：钢化玻璃

GB/T 15763.2-2025 建筑用安全玻璃  第2部分：钢化玻璃

GB 15763.3-2009 建筑用安全玻璃 第3部分:夹层玻璃

GB/T 15763.3-2025 建筑用安全玻璃 第3部分:夹层玻璃

GB/T 11944-2012 中空玻璃

GB/T 11944-2025 中空玻璃

GB 15763.1-2009 建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃

GB/T 15763.1-2025 建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃

GB/T 12513-2006 镶玻璃构件耐火试验方法

GB/T 12513-2026 镶玻璃构件耐火试验方法

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

- 本细则由六安市市场监督管理局管理。