2026年六安市胶粘剂产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

抽样产品：室内建筑装饰装修用胶粘剂分为溶剂型、水基型、本体型。抽样时需确认产品型号。

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取2份样品，每份不少于0.5kg，一份为检验样品，一份为备用样品。

当独立包装产品质量小于2kg时，应尽量整包装抽取，避免分装。

当独立包装产品质量大于2kg时，搅拌均匀后抽取样品，用液体取样勺取样，在一个清洁、干燥的容器中混合，尽快取出两份均匀样品，每份样品至少0.5kg，然后将样品装入洁净、密封的容器。配套产品按照配比抽取适量样品。（流通流域抽样时整包装抽取，避免分装）

2 检验依据

胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 33372—2020 |
| 2 | 总挥发性有机物 | GB 18583—2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 33372—2020  胶粘剂挥发性有机化合物限量

GB 18583-2008   室内装饰装修材料  胶粘剂中有害物质限量

GB 30982-2014   建筑胶粘剂有害物质限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则由安徽省产品质量监督检验研究院编制，六安市市场监督管理局管理。